Reversed Micro-emulsion Synthesis of Functionalised Silicon Oxide Nanoparticles

	
	Reactant
	Volume (1x)
	Volume (4x)

	Synthesis
	Triton X-100
	3.54 mL
	14.16 mL
(16 x 0.885 mL)

	
	Cyclohexane
	15 mL
	60 mL

	
	n-Hexanol
	3.6 mL
	14.4 mL
(16 x 0.9 mL)

	
	RuBpy (16.6 mM)
	RO/DI H2O
	800 L
	3.2 mL

	
	
	RuBpy (100 mM)
	160 L
	640 L

	
	TEOS
	200 L
	800 L

	
	[bookmark: _GoBack]NH4OH (30%)
	120 L
	480 L

	
	24 hours of stirring

	Functionalisation
	TEOS
	100 L
	400 L

	
	CES
	100 L
	400 L

	
	24 to 48 hours of stirring
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