Reversed Micro-emulsion Synthesis of Functionalised Silicon Oxide Nanoparticles

	
	Reactant
	Volume (1x)
	Volume (10x)

	Synthesis
	Triton X-100
	3.54 mL
	35.4 mL

	
	Cyclohexane
	15 mL
	150 mL

	
	n-Hexanol
	3.6 mL
	36 mL

	
	RuBpy (16.6 mM)
	RO/DI H2O
	800 L
	8 mL

	
	
	RuBpy (100 mM)
	160 L
	1.6 mL

	
	TEOS
	200 L
	2 mL

	
	NH4OH (30%)
	120 L
	1.2 mL

	
	24 hours of stirring

	Functionalisation
	TEOS
	100 L
	1 mL

	
	CES
	100 L
	[bookmark: _GoBack]1 mL

	
	24 to 48 hours of stirring



