Reversed Micro-emulsion Synthesis of Functionalised Silicon Oxide Nanoparticles

|  | Reactant |  | Volume (1x) | Volume (10x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthesis | Triton X-100 |  | 3.54 mL | 35.4 mL |
|  | Cyclohexane |  | 15 mL | 150 mL |
|  | n-Hexanol |  | 3.6 mL | 36 mL |
|  | RuBpy (16.6 mM) | RO/DI H2O | 800 μL | 8 mL |
|  |  | RuBpy (100 mM) | 160 μL | 1.6 mL |
|  | TEOS |  | 200 μL | 2 mL |
|  | NH4OH (30%) |  | 120 μL | 1.2 mL |
|  | 24 hours of stirring |  |  |  |
| Functionalisation | TEOS |  | 100 μL | 1 mL |
|  | CES |  | 100 μL | 1 mL |
|  | 24 to 48 hours of stirring |  |  |  |